D.1.1.2.2     TABULKA SKLADEB PODLAH

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:

PVC povlaková krytina vlastnosti:

- klasifikace		- EN 685 – třída 23

- opotřebování	- EN 653 – T

- celková tl.		- EN 428 – 2,5mm

- tl. nášlapné vrstvy - EN 429 – min. 0,25mm

- kročejový útlum	- EN ISO 717/2 – min. 16dB

- odolnost proti skluzu	- EN 13 893 - ɲ ≥ 0,3 ( třída DS )

PVC povlaková krytina aplikace:

- příprava podkladu  - očištění, vyspravením a doplněním stávajícího cem. potěru

po provedení el. rozvodů a v místě stávajících lodžiových panelů – tl. potěru 60mm

třídy CT–C20–F4 – doplnění v 10% plochy

- stěrkování samonivelační cem. stěrkou CT-C20-F5-B0,5 – tl. 4mm

- očištění podkladu + lepení disperzním lepidlem s nízkým obsahem emisí

- instalace systémových soklových lišt a lemovek potrubí

- ve dveřích instalace samolepících AL. přechodových lišt oblých –elox. hliník, dekor

titan

keramická dlažba:

- slinutý střep probarvený ve hmotě, tl. min. 8mm

- odolnost proti skluzu	- ČSN 72 5191 - ɲ ≥ 0,6

stěrková izolace:

- vodotěsná cemento-polymerová elastická těsnící hmota provedená ve dvou

vrstvách o tl. min 0,8mm, nebo stěrka na cementové bázi s možnosti použití

v exteriéru provedená ve dvou vrstvách v tl. dle technologického předpisu výrobce

- součástí stěrky jsou systémové pružné bandáže koutů a prostupů a napojení

na příruby těles vpustí

P1 – skladba

- PVC povlak + soklové a přechodové lišty

- samonivelační stěrka tl.4mm

- stávající cem. potěr tl.60mm – doplnění do 10% plochy

P2 – skladba

- PVC povlak + soklové a přechodové lišty

- samonivelační stěrka tl.4mm

- nový cem. potěr tl.60mm včetně připojovacího můstku

- očištění a odmaštění stropních panelů po demontáži instalačních jader

P3 – skladba

- PVC povlak + vodotěsné provedení úpravy soklu do v. 50-100mm, přechodová lišta

ve dveřích řešena schodovou plastovou hranou

- samonivelační stěrka tl.4mm

- nový cem. potěr tl.36mm včetně připojovacího můstku

- očištění a odmaštění stropních panelů po demontáži instalačních jader

P4 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem

- stěrková hydroizolace vytažená v místě sprchového koutu do v. 2,1m, u ostatních

stěn do v. 0,3m nebo výšky soklu včetně systémových těsnících pásů

- nový cem. potěr CT–C25–F5 zrnitost 0-4mm včetně připoj. můstku tl.10-30mm

- očištění a odmaštění stropních panelů po demontáži instalačních jader nebo bet.

potěru nad krytem

P5 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem

- stěrková hydroizolace vytažená do výšky soklu

- samonivelační stěrka CT-C20-F5-B0,5  tl.4mm

- nový cem. potěr CT–C20–F4 tl.36mm včetně připojovacího můstku

- očištění a odmaštění podkladní betonové mazaniny

P6 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2A

- nový cem. potěr CT–C20–F4 tl.18mm včetně připojovacího můstku

- vysátí a odstranění volných částí po demontáži lože z cem. malty

P7 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem

dlažba na čelní hraně u rampy a u obvodových hran rohožky bude ukončena do

nerezové L lišty ( celkem 5,5m )

rohož z houževnaté pryže v. 14mm s plástovým vzorem s otevřeným dnem

500/1000mm

prostor pod rohožkou bude odvodněn vývrtem Ø25mm skrz panel s vlepenou

plastovou trubkou

- stěrková hydroizolace vytažená do výšky soklu

- nový cem. potěr CT–C25–F5 včetně připojovacího můstku - tl.40mm

- vysátí a odstranění volných částí po demontáži lože z cem. malty

P8 – skladba

- olejuvzdorný a otěruvzdorný nátěr

- očištění a odmaštění bet. potěru

P9 – skladba

- vyčištění a impregnace teraco schodů

P10 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2A

- přebroušení a očištění povrchu podestových panelů po demontáži stávající dlažby

P11 – skladba

- keramická dlažba slinutá + soklovky v. min. 80mm

do lepící malty  třídy C2S1, spárovaná maltou třídy CG2A

- nový cem. potěr CT–C25–F5 zrnitost 0-4mm včetně připoj. můstku - tl.38-58mm

- očištění a odmaštění povrchu lodžiových panelů

P12 – skladba

- očištění a odmaštění povrchu stávajících dlažeb